## Slide 1: Laitier activé, ciment sursulfaté et stabilisation de terre
Laurent MOLEZ Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique INSA de Rennes – Université de Rennes

## Slide 2: Laitier activé

## Slide 3: Laitier de haut fourneau
Sous-produit / co-produit de l’industrie métallurgique (réduction du minerai de fer pour produire de la fonte puis de l’acier)

## Slide 4: Laitier de haut fourneau
Composition chimique proche de celle d’un ciment Portland
Avec CaO/SiO2>1 (laitier basique), le laitier a une hydraulicité latente
  En présence d’eau, formation de C-S-H (comme pour le ciment Portland)
  MAIS réaction chimique très lente
Comp. Chimique (%) | CaO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3
Laitier | 38-48 | 29-36 | 9-19 | 0,2-0,5
Ciment Portland | 63-67 | 19-23 | 4-7 | 2-5
Hermann, 1995
Nécessité d’une activation chimique et/ou thermique

## Slide 5: Laitier activé
Dans les ciments (NF EN 197-1)
  CEM II/A-S ou CEM II/B-S
  CEM III/A , B ou C
  CEM V/A ou B
  Activation par les alcalins libérés par l’hydratation du clinker (CaO principalement) (Dron, 1977, Regourd, 1986)
  Formation de C-S-H plus denses (Van Rompaey, 2006)
  Consommation de la Portlandite (chaux, Ca(OH)2) (Regourd, 1986)

## Slide 6: Laitier activé
Activation chimique des laitiers seuls (sans ciment Portland)
  Activation calcique (CaO principalement mais aussi MgO)
    Formation de CSH et C4AH13 (Dron, 1974)
    Cinétique de durcissement lente (2 MPa à 24h mais 35 MPa à 28j)
  Activation alcaline
    Soude (NaOH)  CSH, C4AH13 et C2ASH8 (Dron, 1974)
    Silicate de sodium (Na2O.nSiO2)  CSH, C4AH13
    Carbonate de sodium  CSH, C4AH13 et monocarbolaluminate
  Activation Sulfatique
    Sulfate de calcium (gypse, hémihydrate ou anhydrite)  Ciment sursulfaté (CSS)
     Formation de CSH et d’ettringite
    Sulfate de sodium
CSH avec ratio Ca/Si faible Substitution de Si par Al (Gruskovnjak, 2006)

## Slide 7: Intérêt du laitier de haut fourneau
Nouvel intérêt « environnemental » dû à une allocation carbone favorable
  Allocation très (trop) favorable jusqu’en 2022 :
    16 kgCO2eq/t uniquement lié au transport
  Depuis cette année, allocation un peu moins favorable :
    83 kgCO2eq/t (allocation économique, 1,4%)
    16 kgCO2eq/t (transport)
  Par comparaison : Ciment 600 kgCO2eq/t (Infociments, Guiraud 2020)
Intérêts techniques
  Développement de résistances plus élevées à long terme
  Meilleure durabilité (chlorures, sulfates, faible perméabilité, faible chaleur d’hydratation, feu)

## Slide 8: Ciment sursulfaté

## Slide 9: Ciment sursulfaté
Ciment sursulfaté
  Norme NF EN 15743
  Au moins 75% de laitier, entre 5 à 20% de sulfate de calcium et moins de 5% d’autres constituants (ciments, chaux ou autres)
  Cinétique d’hydratation lente, faible chaleur d’hydratation

## Slide 10: Ciment sursulfaté
Précautions à prendre
  Durcissement plus lent
  Conditions de cure (température, humidité, durée)
Avantages
  Perméabilité faible (porosité plus fine)
  Bonne durabilité, notamment sulfate, eau de mer
  Mais carbonatation importante

## Slide 11: Stabilisation de terre

## Slide 12: Stabilisation de terre pour l’obtention de matériaux de construction : briques / blocs, béton raide, béton fluide
Divers type de liant peuvent être utilisé
  Chaux
  Ciment Portland
  Chaux + ciment Portland
  Géopolymère
  Ciment sursulfaté

## Slide 13: Stabilisation de terre
Sédiments de la Rance : stabilisation à la chaux et au ciment
Activation chimique de résidus miniers
  Présence d’argile (kaolinite, attapulgite…)
  Activation alcaline
  Activation thermique
Effet d’un traitement thermique du sédiment
(Jauberthie, 2010)
(Diop, 2011)
(Diop, 2014)

## Slide 14: Stabilisation de terre
Béton de terre banché et vibré
  Objectifs :
    béton fluide (S3 à S4)
    bas carbone
    propriétés proches de celle de la terre crue
  Fine de carrière + liant « maison » de type CSS + granulats
            Fluidification
             à bas pH pour les fines
             à haut pH pour le liant
            Effet de la cure
(Gombault, 2022)

## Slide 15: Stabilisation de la terre